## Slide 1
Hasko®
ООО Производственное предприятие
"Озерская трубная компания«
Челябинская область, г.Озерск,
п. Новогорный, ул.Театральная, 8
8 (35130) 9-26-20, 9-21-88
E-mail: hasko@mail.ru
Web: www.hasko.ru
Обозначение | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п.м., кг | Стоимость 1 п.м., руб (в т.ч. НДС) | Вид упаковки
Труба PE-RT 16*2,0 | 16 | 2,0 | 0,092 | 49,0 | Бухта 100, 200 м
Труба PE-RT 20*2,0 | 20 | 2,0 | 0,119 | 62,0 | Бухта 100, 200 м
Труба PE-RT 26*3,0 | 26 | 3,0 | 0,212 | 54,0 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 32*3,0 | 32 | 3,0 | 0,280 | 71,5 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 40*3,5 | 40 | 3,5 | 0,427 | 109,0 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 50*4,0 | 50 | 4,0 | 0,586 | 149,5 | Бухта 50 м
Труба PE-RT 63*4,5 | 63 | 4,5 | 0,832 | 212,0 | Бухта 50 м
Труба напорная из полиэтилена PE-RT, тип 1
по ГОСТ 32415-2013 “Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия”
* Актуальную стоимость продукции уточняйте у менеджеров
Труба PE-RT под фитинги
Обозначение | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п.м., кг | Стоимость 1 п.м., руб (в т.ч. НДС) | Вид упаковки
Труба PE-RT 16*2,0 | 16 | 2,0 | 0,092 | 49,0 | Бухта 100, 200 м
Труба PE-RT 20*2,0 | 20 | 2,0 | 0,119 | 62,0 | Бухта 100, 200 м
Труба PE-RT 25*2,3 | 25 | 2,3 | 0,170 | 43,5 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 32*2,9 | 32 | 2,9 | 0,270 | 69,0 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 40*3,7 | 40 | 3,7 | 0,447 | 114,0 | Бухта 50, 100 м
Труба PE-RT 50*4,6 | 50 | 4,6 | 0,650 | 166,0 | Бухта 50 м
Труба PE-RT 63*5,8 | 63 | 5,8 | 1,035 | 264,0 | Бухта 50 м
Труба PE-RT 75*6,8 | 75 | 6,8 | 1,470 | 375,0 | Отрезки до 12 м
Труба PE-RT 90*8,2 | 90 | 8,2 | 2,120 | 541,0 | Отрезки до 12 м
Труба PE-RT 110*10,0 | 110 | 10,0 | 3,160 | 806,0 | Отрезки до 12 м
Труба PE-RT под сварку